Характер месторождений глинистого сырья Чериковского рйона

| Наименование месторождения, месторасположение | Полезное ископаемое мощности вскрытии пол.скоп. | Категория, кол-во запасов тыс.м.куб. | Качество, содержание, % 1. частиц >0,5мм 2. частиц>0,01мм 3.частиц>0,001 мм 4. число платич. | Пригодность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовленные к промышленному освоению |
| Палом У южн. окраины д.Палом, разрабатвается кирпичным заводом «Чериков», с1992года законсервировано | Суглинки, глины кирпичные | Утверждено 134, остаток 129-А+В+С1 С2-74 |  | Кирпич марки 100 Необходима переоценка запасов |
| Требующие дополнительного изучения |
| Новый Свет В 0,9 км от центра д.Михалин, в 1,2 км на ЮВ от ц.д.Гривки р.ц.Чериков в 16,4 км восточнее, северо-восточнее м-ния | Суглинки и глины 0,7-1,8 1,2-4,3 | С2-146.31 прирост не возможен | 1.0,5-2,3 2. 36-60 3. 21-30 4. 10-14 | Кирпич |
| Янов 17 км на С от г.Чериков, 5,5 км к Ю-В от жд.ст.Веремейки | Суглинки и глины песчаные 0,7-1,9 1,1-3,8 | А+В+С1 387,4 м-ние оконтурено | 1.0,9-1,2 2. 32-60/46 3. 17-31/24 4. 10-18/11 | Кирпич, требуются дополнительные полузаводские испытания |
| Добрянка в 16 км на ЮЗ от Черикова, в 13 км на В от г.Славгород, 1 км на ССВ от д.Добрянка | Глина, 0,15-5,2 0,2-6,05 | А+В – 91,5 | 1. 1,3 2. нет св. 3. нет св. 4. нет св. | Возможно: кровельная черепица облицовочная плитка и изразцы |
| Удога в 12 км на С от г.Чериков, в 1,25 км на СВ от д.Удога | Суглинки, глины песчаные 1,0-1,3 1,1-2,7 | С2 – 92, | 1. 0,1-1,9 2. 38-60 3. 23-34 4. 10-18 |  |